WN/204/2022

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wykładziny ochronnej o łącznej powierzchni 1850 m2 zabezpieczającej podłogę na czas imprez, do hali widowiskowo sportowej Arena Ursynów przy ul. Pileckiego 122 zgodnie z poniższym.

- Utylizacja 1500 m2 dotychczas używanej wykładziny. Odbiór z dwóch punktów, tj. Arena Ursynów ul. Pileckiego 122 - 1000 m2, ZOS Hawajska ul. Dereniowa 48 – 500 m2

Miejsce dostawy:

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji – Arena Ursynów

ul. Pileckiego 122

02-781 Warszawa

- Parametry techniczne:

- wierzchnia warstwa igłowana (100% PP), na trwałym spodzie antypoślizgowym (polyolefin), gwarantującym doskonałe przyleganie do podłogi. Wykładzina niebrudząca, odporna na uszkodzenia mechaniczne

- kolor szary

- grubość całkowita  5,5 – 7,5 mm

- wymiary płyty 200 x 100 cm

- waga: max. 4 kg/m2

- możliwość luźnego ułożenia na parkiecie bez zastosowania kleju lub taśm dwustronnie klejących

- wykładzina użyta do realizacji przedmiotu zamówienia musi być fabrycznie nowa, nieużywana, niepowystawowa

- Ważne wymagania zamawiającego:

Wykonawca najpóźniej w dniu dostawy wykładziny przed podpisaniem protokołu zdawczo odbiorczego zobowiązany jest do:

- dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z pkt. 1.

- dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej do dostarczonej wykładziny, takie jak: wymagane certyfikaty CE, deklaracje zgodności i atest higieniczny, wszystkie dokumenty muszą być          w języku polskim.

- dostarczenie klasyfikacji ogniowej wg normy EN-13501-1

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia min. 24 miesięcy.

Termin realizacji: do 05.09.2022 r.